DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: budowa przyłączy wodociągowych do budynków zlokalizowanych przy ulicy Urodzajnej 6 i 20 w Płocku metodą przewiertu sterowanego, wg niżej wymienionych dokumentacji:

- P.T. budowy przyłącza wodociągowego do budynku zlokalizowanego w Płocku przy ul. Urodzajnej 6, zlokalizowanego na działce o nr ew. 16/1;

- P.T. budowy przyłącza wodociągowego do budynku zlokalizowanego w Płocku przy ul. Urodzajnej 20, zlokalizowanego na działce o nr ew. 84/1, 84/4;

- Zakres robót Wykonawcy obejmuje:

a) wykonanie wodociągu z rur polietylenowych PE 100 RC wielowarstwowych lub jednolitych o zwiększonej wytrzymałości na zarysowania i nacięcia, SDR 17  PN 10  o średnicy zewnętrznej 160 mm - mb 1189 i 110 mm – mb 545,5   metodą przewiertu sterowanego w ul. Urodzajnej w Płocku, zgodnie z mapą sytuacyjną załączoną do dokumentacji (p. 1).

Wykonawca dostarcza rury, ponosi koszty dojazdu na miejsce pracy oraz koszty związane z wykonaniem  przewiertu sterowanego.

b)   dostawę rur:  1344  mb o średnicy 160 mm i 600 mb o średnicy 110 mm.

Wymogi dotyczące dostarczonych przez Wykonawcę rur:

rury PE 100 RC wielowarstwowe lub jednolite o zwiększonej wytrzymałości na zarysowania i nacięcia o średnicy zewnętrznej 160 i 110 mm  SDR 17  PN 10. Wszystkie warstwy rury połączone molekularnie (bez „kory” zewnętrznej) – która nie wymaga posiadania dodatkowych urządzeń do zgrzewania (poza zgrzewarką doczołową lub elektrooporową).

Wymagane aprobaty techniczne ITB, świadectwo odbioru partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1, atesty higieniczne PZH,  karty katalogowe oferowanego materiału (należy dołączyć do oferty). Dostawa w sztangach po 12 m. Środek transportu zabezpiecza Wykonawca. Miejsce dostawy: plac budowy (ul. Urodzajna ).

3.  Zamawiający wykonuje we własnym zakresie wykopy technologiczne (wraz z zasypką),  zgrzewa rurociąg PE oraz wykonuje zamknięcie wody,  prace montażowe wraz z wcinką do istniejących rurociągów, montażem hydrantów i przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych, zajęcie pasa drogowego, odtworzenie nawierzchni.

4.   W  cenie  wartości  robót  Wykonawca uwzględni  koszty:   zasilania  placu  budowy  w wodę, energię  elektryczną,  koszty  poboru  wody i energii elektrycznej. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, obowiązującymi normami i sztuka budowlaną.

5.    Plac  budowy  zostanie  przygotowany  przez  Wykonawcę.

6.   Wykonawca  winien  dokonać  wizji lokalnej w terenie objętym przedmiotem zamówienia i jego otoczenia  oraz zdobyć na jego własną  odpowiedzialność  i  ryzyko  wszelkie  informacje,  które  mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy na wykonanie robót. Wykonawca przeprowadzi szczegółową i wnikliwą analizę w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie robót.

Oględziny zostaną dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Oferta powinna zawierać całość zamówienia wg p. 2, 4, 5 powyżej. Wykonawca winien 	zapoznać się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu 	umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 	kosztów, oprócz wymienionych w p. 3 powyżej. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę 	ryczałtową.

8.  Wykonawca  przygotuje  właściwą  dokumentację  odbiorową  robót,  pozwalającą  na   ocenę  należytego  wykonania  robót.

9.    Ewentualne  szkody  powstałe  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy  z  przyczyn

leżących  po stronie wykonawcy będą usuwane na jego koszt.

10. Zamawiający nie dopuszcza złożenia  ofert  wariantowych i częściowych.